板厚：1.6mm

层数：4层

外形层：请以Keepout Layer（PCB1_keep-out.gbr文件）内的轮廓作为外形层！

外层线路铜厚：2Oz

内层线路铜厚：1Oz   （铜厚不能缩水否则发热大！达不到标称性能！有钱的话内层也2Oz性能最好）

阻焊颜色：蓝色

丝印颜色：白色       （颜色你想咋样都行，这里是参考值）

焊盘喷镀：2U沉金（外圈存在导电接触不能喷锡，否则接触不良！！）

阻焊覆盖：过孔塞树脂+电镀盖帽（不能过孔盖油，否则焊接不良！！）

板材TG值：155

层压顺序需要选择指定层压顺序，请勿更改！层压顺序需要严格按照如下要求进行！

L1（顶层线路）：PCB1_copper_signal_top.gbr

L2（中间层线路1）：PCB1_copper_plane_1.gbr

L3（中间层线路2）：PCB1_copper_signal_1.gbr

L4（底层线路）：PCB1_copper_signal_bot.gbr

该PCB对层压结构没有要求，按照嘉立创（JLCPCB）对应板厚和铜厚随机指定的默认的层压结构就可以了。